## 羽绒马甲（女款）补充采购招标参数

## 一、核心说明

本参数针对医院医护人员及行政后勤人员日常工作穿着的羽绒马甲制定，需满足职业适配性、耐用性、保暖性、易清洁性四大核心要求，同时符合医院统一着装规范，确保款式、质量与实际工作场景高度匹配。

## 二、款式规格参数

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版型设计 | 女款；宽松适度款（便于穿在白大褂/工作服内外），不束缚肢体活动 |
| 2 | 领型 | 立领设计（增强颈部保暖），领口内侧加绒（柔软亲肤，减少摩擦） |
| 3 | 袖口设计 | 封边设计，精细整齐，内嵌拉绳 |
| 4 | 口袋配置 | 1. 外侧：左右各1个斜插口袋（拉链闭合，防止物品掉落）； 2. 内侧：左胸1个贴袋（暗扣闭合，便于放置证件、笔等小物件） |
| 5 | 长度规格 | 衣长至腰际下方5-8cm（覆盖腰部核心保暖区域，不影响弯腰、走动等工作动作） |
| 6 | 颜色要求 | 主色调：黑色/深灰色（二选一，需提供样衣确认），颜色均匀无色差、无阴阳面 |
| 7 | 标识预留 | 右胸位置预留区域烫印医院LOGO（投标方需提供烫印样品确认） |
| 8 | 尺码范围 | 含盖S、M、L、XL、XXL、XXXL六个尺码。可根据医院提供的尺码统计数据调整配比；需提供尺码表，（含衣长、胸围、肩宽等关键尺寸）。 |

## 三、材质质量参数

### （一）羽绒填充要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羽绒种类 | 新国标90大朵白鸭绒（拒用灰鸭绒、碎绒、混合绒），无异味、无杂质 |
| 2 | 含绒量 | 符合GB/T 14272-2021《羽绒服装》标准要求 |
| 3 | 蓬松度 | ≥650+FP（填充后蓬松均匀，保暖性达标） |
| 4 | 充绒量 | 按尺码标注：S码≥80g、M码≥85g、L码≥90g、XL码≥95g、XXL码≥100g、XXXL码≥105g（允许偏差±5g） |
| 5 | 清洁度 | ≥1000mm（无粉尘、无异味，清洗后不结块） |
| 6 | 含绒检验 | 投标方需提供第三方检测报告（CMA/CNAS认证机构出具），明确含绒量、绒子含量、蓬松度等指标 |

### （二）面料与里料要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面料材质 | 100%聚酯纤维（涤纶），平纹/斜纹织造，克重≥120g/㎡ |
| 2 | 面料功能 | 具备防泼水、防污、抗起球（≥3级）、抗静电功能；耐摩擦色牢度≥4级，耐水洗色牢度≥3级 |
| 3 | 里料材质 | 100%聚酯纤维，高密度防钻绒（婴儿级亲肤面料），克重≥80g/㎡，柔软透气、无刺激性 |
| 4 | 洗涤性能 | 可机洗（水温≤40℃），洗后不缩水（缩水率≤2%）、不变形、羽绒不结块、面料不起皱 |

### （三）辅料质量要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉链 | 采用优质电泳烤漆拉头，拉链顺滑无卡顿，拉头牢固、不易脱落 |
| 2 | 纽扣/暗扣 | 金属烤漆材质（防锈），扣合牢固，反复开合≥1000次无损坏 |
| 3 | 缝线 | 采用高强度涤纶线，针脚密度≥12针/3cm，无跳线、漏线、浮线现象 |
| 4 | 绗缝设计 | 方格绗缝，防止羽绒移位、结块；绗缝线迹平整、无褶皱 |

## 四、工艺要求

- 整体缝制：缝线密实均匀，所有接口、口袋边缘加固处理，无脱线、开缝风险；

- 羽绒填充：分隔填充，定型防钻，填充均匀，无空洞、结块现象，手感蓬松饱满，按压后快速回弹；

- 细节处理：领口、袖口、下摆包边平整，无毛边、线头；拉链两侧加固缝制，防止撕裂；

- 外观质量：表面无污渍、无破损、无色差，logo区域图案完整，与面料贴合紧密。

## 五、安全与标准要求

- 符合GB/T 14272-2021《羽绒服装》国家标准；

- 符合GB 18401-2010《纺织品 安全技术规范》B类（直接接触皮肤）要求；

- 甲醛含量≤75mg/kg，pH值4.0-8.5，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；

- 无异味（符合GB/T 14272-2021异味等级≤1级要求），不含有害物质。

## 六、定制与交付要求

- 样品确认：投标方需在投标时提供1件标准尺码（中码）样品，样品需完全符合本参数要求，医院将对样品进行质量检测和款式确认，确认中标后次日提供样衣（为确保试衣实效中标方需拿全套号码5套，并安排工作人员协助试衣登记尺码），大货需与样品一致；

- 尺码配比：投标方需根据医院提供的《尺码统计清单》（招标后提供）调整各尺码生产数量，确保满足不同身形人员需求；

- 交货期：签订合同后5个日历日内完成（特殊号码需定制的15日内完成交付）全部货物交付至医院指定地点并按科室进行分发；

- 包装要求：独立防尘袋包装（印有产品尺码、品牌标识），外箱加固包装，防止运输过程中损坏；

- 随货文件：提供产品合格证、第三方检测报告（含绒量、充绒量、面料成分、安全指标等）、品牌授权书。

## 七、售后服务与验收要求

- 质保期：≥1年（自验收合格之日起），质保期内出现羽绒结块、脱线、拉链损坏、面料起球等质量问题，投标方需免费更换或维修；

- 验收标准：

- 外观验收：逐件检查款式、颜色、尺码、印标是否符合要求，无破损、色差、线头；

- 抽样检测：按总数量的5%抽样（最少不少于10件），送具备资质的第三方机构检测含绒量、充绒量、安全指标，检测费用由投标方承担，若检测不合格，投标方需无条件退换货并承担由此产生的所有损失；

- 补货服务：质保期内医院若需追加采购，投标方需按原合同价格、质量标准在15个日历日内交付。

## 八、其他要求

- 投标方需提供近3年类似项目业绩（如医院、国企、事业单位批量服装采购项目合同复印件）；

- 需承诺所供产品为全新正品，无翻新、二手、假冒伪劣产品，否则承担违约责任；

- 若医院有特殊需求（如调整尺码、新增印制内容等），投标方需配合优化调整。